Podrobnosti o projektu výsadby do strukturního substrátu – ulice Vrchlického:

Důvodem usychání stromů bylo, že zde podél celé ulice je navážka jílu. V březnu a dubnu zde tedy byla vyhrabána rýha, do ní navezený substrát a vysázeny různé druhy stromů v různých velikostech. Nyní zde sledujeme ne jen adaptaci dřevin na tento substrát, ale i způsob absorbce vody a hospodaření s ní (kontrolní šachty, srážkoměry). Detaily k výsadbě:

Strukturní substrát  s biouhlem, obohaceným základními živinami, kompost z městské kompostárny  Henčov

Velikostní frakce štěrku: substrát A 32/64, substrát B 4/8, mezivrstva 8/16

Vysazované dřeviny a jejich velikosti:

Pro zkušební projekt byly vybrány domácí druhy listnatých dřevin.

2 x javor mléč – 1 ks 12-14 cm, 1 ks 14-16 cm,

2x javor klen - 1 ks 12-14 cm, 1 ks 14-16 cm,

1x lípa srdčitá  - 1 ks 12-14 cm,

1x lípa velkolistá  -  1 ks 12-14 cm

2x habr obecný - 1 ks 12-14 cm, 1 ks 14-16 cm,

2x jasan ztepilý - 1 ks 12-14 cm, 1 ks 14-16 cm,

1x olše lepkavá -1 ks 12-14 cm.

Celkem 11 stromů

Hlavní objem výsadbové rýhy tvoří strukturní substrát o tl. 700 mm. Substrát je uložen po 2 vrstvách  s hutněním na 30 MPa. Svrchní vrstvu tvoří štěrkový substrát o tl. 150 mm. Svrchní substrát není hutněn a je modelován s mírnou sníženinou ve středové části. Vrchní část pak je oseta směsí pro štěrkové trávníky. Substrát A a B se liší podílem jednotlivých složek, ve vrchním substrátu je více zastoupen kompost a biouhel a dále je na rozdíl od spodní vrstvy obohacen o hydrogel.

Fotodokumentace:

Provedení výkopu

Příprava výsadbové rýhy a první vrstvy substrátu

Připravená výsadba dřevin

Po provedené výsadbě